附件1

镍板技术要求

一、质量要求、质量标准：执行石钢技术标准铁合金SGYFN029-2021 ，GB/T6516-2010、执行铁合金牌号Ni9920，但卖方必须保证 Ni+Co≥99.20%，Co≤0.5%；其它元素检验结果作为参考，不判定。粒度≤200mm比例≥90%。放射性物质预警值为本底值+2倍本底值，手持检测辐射强度方式确认时，当辐射检测值不超过300nGy/h时，合格接受。经买方仪器检测超过此范围，卖方供货车辆不得进厂。

投标方：

委托代理人：