附件1

镍球技术要求

一、质量要求、质量标准：执行石钢技术标准SGYFN081-2020，理化指标：Ni≥99.0%，C≤0.25%，Cu≤0.15%，Co≤0.6%；规格：（30-50）mm*（20-45）mm *（10-30）mm，小于10mm的比例不超总量的3%，大于50mm的比例不超总量的5%。放射性物质预警值：本底值+2倍本底值。经买方仪器检测超过此范围，卖方供货车辆不得进厂。

投标方：

委托代理人：