附件1

钼铁技术要求

一、质量要求、质量标准：执行石钢技术标准钼铁GB/T3649-2008，SGYFN029（4）-2023，依据Mo:57.0%-65.0%、Si≤2.0%、S≤0.15%、P≤0.05%、C≤0.15%、Cu≤1.0%、Sb≤0.08%；Sn≤0.08%；粒度：10mm～70mm的比例≥90%，进行质量判定。放射性物质预警值为本底值3倍本底值，手持检测辐射强度方式确认时，当辐射检测值不超过300nGy/h时，合格接受。经买受人仪器检测发生报警，出卖人供货车辆不得进厂。

投标方：

委托代理人：