海泡石技术要求

海泡石：密度：30~80kg/m3，导热系数（平均温度70±5℃）≤0.042，含水率（W/mk%）最高温度800℃，安全使用温度≤600℃；成分：(MgAL)5(SiAL)8O20(OH)2MgO，SiO2：50-54%，AL2O3：21-32%，MgO：12-15%。

卖方：                                                          买方：

签字：                                                            签字：

签订时间：2024年  月  日