附件1

镍豆A技术要求

质量要求、质量标准：执行石钢技术标准SGYFN073-2023，依据Ni：20-55%、C≤1.0%、P≤0.06%、S≤0.10%、Si≤1.0%、Cr≤0.5%；粒度要求：粒度2mm-80mm，小于粒度要求下限的应不超总量的5%，大于粒度要求上限的应不超总量的5%进行质量判定。镍豆A按Ni含量40%折基结算。放射性物质预警值为本底值+2倍本底值，经买方仪器检测发生报警，卖方供货车辆不得进厂。

投标方：

委托代理人：