附件1

钢芯铝技术要求

质量要求、质量标准：执行石钢技术标准SGYFN054-2020。 Al含量%≥60;包覆钢的磷、硫%≤0.035;包覆钢的Ti%≤0.02;容重≤3.65g/cm3、下限3.2 g/cm3;外包铝材的铝含量≥98.5%。内部包覆的钢不得是碎钢屑，且表面洁净、无锈。包覆后钢不外露。粒度：40-80mm的较规则立方体（圆台体、梯形台体等）。放射性物质预警值为本底值+2倍本底值，经买方仪器检测发生报警，卖方供货车辆不得进厂。

投标方：

委托代理人：