附件1

镍铁B技术要求

一、质量要求、质量标准：执行石钢技术标准SGYFN071-2024，依据Ni：12.0-20.0%、P≤0.06％、S≤0.35％、C≤4.5％、As≤0.03％、Sn≤0.03％、Cr和Si元素作为参考指标进行检验。块度不大于：300mm×600mm进行质量判定。镍铁按Ni含量15%折基结算。放射性物质预警值为本底值+2倍本底值，经买方仪器检测发生报警，卖方供货车辆不得进厂。

投标方：

委托代理人：