炉盖砖（三联炉盖）技术要求

炉盖砖：以石钢炼钢炉子系统耐材、保温、密封材料技术标准SGYFN012-2023中的电炉小炉盖、精炼小炉盖（三联炉盖）材质为刚玉质，Al2O3≥80%，体密≥2.9g/cm3，耐火度≥1790℃，使用寿命电炉用必保80次以上（平均使用寿命600炉以上），精炼用必保200次以上（平均使用寿命450炉以上）。

卖方：                                    买方：

签字：                                      签字：

签订时间：2024年  月  日