白灰技术协议

精炼石灰考核标准：

| 序号 | 质量项目 | 指标 | 奖励与考核 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CaO含量 | ≥94% | 奖励20元/吨 |  |
|  |  | 92%～93.9% | 奖励5元/吨 |  |
|  |  | 90%～91.9% | 不奖励不考核 |  |
|  |  | 89%～89.9% | 考核5元/吨 |  |
|  |  | 88%～88.9% | 考核10元/吨 |  |
|  |  | 87%～87.9% | 考核15元/吨 |  |
|  |  | 86%～86.9% | 考核50元/吨 | 追加考核5000元/批次 |
|  |  | 85%～85.9% | 考核100元/吨 | 追加考核10000元/批次 |
|  |  | ＜85% | 该批不结算 |  |
| 2 | MgO | ≥5% | 考核10元/吨 |  |
|  |  | ≥8% | 该批不结算 |  |
| 4 | SiO2 | ＞1.5% | 以1.5%为基准SiO2含量每上升0.1%考核2元/吨 |  |
| 5 | S | ＞0.03% | 以0.03%为基准S含量每上升0.01%考核2元/吨 |  |
| 6 | 灼减 | ＞8% | 以8%为基准灼减每上升0.1%考核2元/吨 |  |
| 7 | 活性度 | ＜350 | 以350为基准每降低1考核1元/吨 |  |