白灰技术协议
精炼石灰考核标准：
	序号
	质量项目
	指标
	奖励与考核
	备注

	1
	CaO含量
	89%～89.9%
	考核5元/吨
	　

	
	
	88%～88.9%
	考核10元/吨
	　

	
	
	87%～87.9%
	考核15元/吨
	　

	
	
	86%～86.9%
	考核50元/吨
	追加考核5000元/批次

	
	
	85%～85.9%
	考核100元/吨
	追加考核10000元/批次

	
	
	＜85%
	该批不结算
	　

	
	
	≥5%
	考核10元/吨
	　

	
	
	≥8%
	该批不结算
	　

	
	
	＞1.5%
	以1.5%为基准SiO2含量每上升0.1%考核2元/吨
	　

	2
	MgO
	＞0.03%
	以0.03%为基准S含量每上升0.01%考核2元/吨
	　

	
	
	＞8%
	以8%为基准灼减每上升0.1%考核2元/吨
	　

	4
	SiO2
	＜350
	以350为基准每降低1考核1元/吨
	　

	5
	S
	
	
	

	6
	灼减
	
	
	

	7
	活性度
	
	
	


