钢包衬材料技术要求

执行石钢钢包系统耐材、保温、密封材料技术标准SGYFN013-2024标准标准，镁碳砖GB/T22589-2017标准中MT-14A牌号或MT-18A牌号，MT-14A：显气孔率≤3.5%，体积密度≥2.95 g/cm3，常温耐压强度≥38.0MPa，高温抗折强度（1400℃×0.5h）≥10.0MPa，MgO≥76.0%，C≥14.0%；MT-18A：显气孔率≤3.0%，体积密度≥2.89 g/cm3，常温耐压强度≥35.0MPa，高温抗折强度（1400℃×0.5h）≥10.0MPa，MgO≥72.0%，C≥18.0%。。

采购方：                                       签字：

卖方：	                                       签字：

签订时间：2025年  月  日