钢包滑板、水口整体承包技术要求

YB/T5049-2019滑板砖标准中70牌号：显气孔率≤13%，体积密度

≥2.85 g/cm3，常温耐压强度≥80MPa，Al2O3≥70%，C≥6%

YB/T4111-2019中的技术要求。座砖80牌号高铝质：显气孔率（不浸渍）≤22.0%，体积密度（不浸渍）≥2.70 g/cm3，Al2O3≥80.0%。

钢包系统耐材、保温、密封材料技术标准SGYF013（3）-2019标准：座砖：Al2O3+MgO≥93％，体密（1500℃×3h）≥3g/cm3，抗折强度（1500℃×3h）≥12MPa，耐压强度（1500℃×3h）≥60MPa。

滑板火泥：Al2O3（%）≥85、SiO2（%）≤10、C（%）≥5、TiO2≤2、常温抗折强度1（110℃×24h）、粘结强度4（1400℃×3h）

报名方：                                       采购方：

签字：                                          签字：

签订时间：2025年  月  日