塞棒、整体水口、座砖技术要求

| 材料名称 | 理化性能指标等要求 |
| --- | --- |
| 中包座砖 | Al2O3≥65％，耐压强度（110℃）≥40Mpa，体积密度（110°C下干燥）≥2.7g/cm3 |
| 整体水口 | Al2O3≥48％，C≥19％， 体积密度≥2.31 g/cm3，显孔率≤19.5%，抗折强度（25℃）≥5.5MPa |
| 水口渣线部位 | C≥9.3％，ZrO2≥60％， 体积密度≥3.50 g/cm3，显孔率≤20% |
| 塞棒头部（MgO） | MgO≥60％，C≥13％， 体积密度≥2.40 g/cm3，显孔率≤20% |
| 塞棒头部（超低碳MgO) | MgO≥65％， 体积密度≥2.40 g/cm3，显孔率≤20% |
| 塞棒头部（Al2O3） | Al2O3≥70％， 体积密度≥2.40 g/cm3，显孔率≤20% |
| 塞棒本体 | Al2O3≥43％，C≥19％，体积密度≥2.25 g/cm3，显孔率≤19.5%，抗折强度（25℃）≥5.5MPa |

卖方：                                       采购方：

签字：                                         签字：

签订时间：2025年  月  日