预制件技术要求

以石钢连铸系统耐材、保温、密封材料技术标准SGYFN014-2023刚玉挡渣墙：Al2O3≥80%，体密（110℃×24h）≥2.9g/cm3，常温耐压强度（110℃×24h）≥55MPa，常温抗折强度（110℃×24h）≥9MPa，线变率（1500℃×3h）：±0.2%；镁铝质稳流器/挡渣墙：MgO+Al2O3≥80%，体密（110℃×16h）≥2.75g/cm3，常温耐压强度（110℃×16h）≥45MPa，高温耐压强度（15000℃×3h）≥50MPa,常温抗折强度（110℃×16h）≥5MPa，高温抗折强度（1500℃×3h）≥5MPa，烧后线变率（1500℃×3h）：±1.5%。同时执行买方《河钢石钢新基地炼钢连铸中间包预制件技术协议》（以下均简称技术协议 ），通过RS-400探测装置进行放射性物质的检测，放射性物质预警值本底值+2倍本底值，合格接收，不合格退货。质保期自到货验收合格之日起12个月。外型尺寸以买方提供或买方认可的图纸为准。

卖方：                                                       采购方：

签字：                                                          签字：

签订时间：2025年  月  日