轻烧镁球-2号技术要求

1、质量要求：MgO≥60%、SiO2≤8%、H2O≤3%；粒度：30-50mm，超标准量≯10%；高位料仓皮带检查，破碎率≤10%。包装采用吨包袋，重量1000±30Kg，包装袋应注明：产品名称、牌号、生产厂家、生产日期，字迹要清晰。

2、吨包要求吊装带必须兜底制作，满足多次搬到要求，吨包装料高度不超过1.1米，重量尽量控制在1000Kg以内。

3、卖方应在井陉矿区区域内买方厂区附近建立应急库，储存5天供货量（按合同量折算）以上合格轻烧镁球-2号，保证各种情况下能稳定、及时、足量供应。