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钛线（FeTi70-A）技术要求
    一、质量要求、质量标准：钛线化学成分（参考SGYFN029-2025中钛铁（FeTi70-A））（%）：Ti≥65.0、C≤0.10、Si≤0.50、P≤0.04、S≤0.03、Al≤3.0、Mn≤1.0、Cu≤0.20。外径为13±0.8mm，铁皮厚度0.3-0.4mm，粉（芯）铁比（每米粉重或芯重/每米铁皮重）≥2,包芯线应包覆牢固，不漏粉，不开缝，不折线，无虚包、空包，表面无油污、无锈，线捆缠绕平整，丝线表面光滑、无飞刺，包裹铁皮无破损，不得有漏粉现象（参考SGYFN001-2024）。粒度及水分：钛铁粉粒度为≤2mm大于80%，如供应商对粒度有更好方案，双方另行商定。水分不大于0.5%，不允许混有其他杂质。车载放射性物质预警值为3倍本底值，手持检测辐射强度方式确认时，当辐射检测值不超过300nGy/h时，合格接受。经买方仪器检测发生报警，卖方供货车辆不得进厂。
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