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稀土技术要求
1、 技术要求：

稀土标准参考GBT 4153-2008 产品牌号 194020B， RE不小于99%，La＞33%、Ce＞62%、Sm＜0.1%；Mg≤0.1%、Zn≤0.05%、Fe≤0.2%、Si≤0.05%、W+Mo≤0.035%、Ca≤0.02%、C≤0.02%、Pb≤0.05%,其它成分：氧含量≤120ppm。外观：产品为块状，新截面为银灰色。金属锭表面应清洁，无肉眼可见夹杂物。放射性物质预警值为24774.5cps，经买方仪器检测发生报警，卖方供货车辆不得进厂。
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