  附件1

硅钒铁技术要求
一、质量要求、质量标准：硅钒铁20%≤V≤30%、17%≤Si≤28%、C≤4%、S≤0.1%、P≤0.4%、水份≤0.5%。需放在干燥处，不得露天放置，运输时严防淋雨、受潮。粒度5-50mm，允许0-5mm不超过5%，50-60mm的比例不大于5%，块状，不允许有大于60mm者，如对粒度有特殊需求，双方另行商定。放射性物质预警值为本底值3倍本底值，手持检测辐射强度方式确认时，当辐射检测值不超过300nGy/h时，合格接受。经买受人仪器检测发生报警，出卖人供货车辆不得进厂。
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