  附件1

氮化铬铁（FeNCr10-B）技术要求
     一、质量要求、质量标准：执行石钢技术标准SGYFN029-2025，国标YB/T 5140-2012，产品牌号FeNCr10-B,依据Cr≥55%、C≤0.17％；粒度为10-70mm，比例要求≥90%。车载放射性物质预警值为3倍本底值，手持检测辐射强度方式确认时，当辐射检测值不超过300nGy/h时，合格接受。经买方仪器检测发生报警，卖方供货车辆不得进厂。
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