电炉喷吹用碳粉技术协议
甲方：石家庄钢铁有限责任公司
乙方： 
为确保电炉喷吹用碳粉使用效果，减少质量波动对生产的影响，就石钢公司炼钢厂电炉喷吹用碳粉使用的有关技术内容达成如下协议：
1、 技术要求
1、 乙方必须按照SGYFN036-2022技术条件要求，进行电炉喷吹用碳粉的生产、包装、标识、运输和储存。
2、 喷入炉内造泡沫渣效果明显，能快速成渣且渣厚不低于60厘米。
3、 任何情况不能发生堵塞管道现象。
2、 考核及事故赔偿
乙方必须保证供货期间所有电炉喷吹用碳粉的质量及使用效果，针对使用过程发生的质量问题，相关考核如下：
1、 每批喷吹碳粉必须为甲方提供批次的质量证明书。
2、 甲方定期抽查，抽查结果若与技术要求不符，同批次碳粉退货。
3、 碳粉包装不得破损，对发现不符合要求的考核100元/袋。
4、 在碳粉装罐车过程中发现大颗粒物或杂质，第一次进行警告，并处罚款1000元；第二次出现大颗粒物，暂停供货，并处罚款2000元。
5、 含粉率要求≤25%，当含粉率不满足要求时，考核如下：
5.1根据入厂检验批进行考核，下表
	含粉率（X）
	X≤25%
	25%＜X≤30%
	30%＜X≤35%
	X≥35%

	考核（元/吨）
	不考核
	2*（X-25%）/1%
	10+5*（X-30%）/1%
	35+10*（X-35%）/1%


5.2在对检验批含粉率不符合要求时考核的基础上，为加强批次间的稳定性，同时以月度收货明细中的对应数量加权平均值为准进行考核（保留小数点后一位，不足舍去），当月度含粉率的对应数量加权平均值＞30%时，含粉率以30%为基准，每上升1%不含税合同价再降低10元/吨。
6、 因物料质量、包装及储运过程等不满足要求造成严重堵塞管道和造渣效果差的，除按照1-4要求考核外，另追加对生产的影响以及钢材质量影响损失考核，对应使用炉次发生质量问题按石钢公司质量事故考核办法考核。
7、 乙方在一个供货周期内，累计发生2大颗粒物超标，甲方有权中止乙方供货资格，调整喷吹碳粉的供货渠道，同时剩余碳粉退货处理。
3、 其他未尽事宜双方协商处理。
4、 本协议自双方签字盖章之日起生效，必须严格执行。
甲方： 石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司
乙方：
