  附件1

金属铬技术要求
     一、质量要求、质量标准：执行石钢技术标准SGYFN075（3）-2023，国标GB/T 3211-2008，产品牌号JCr99-A，依据Cr≥99.0%、Fe≤0.30％、Si≤0.25％、Al≤0.30％、Cu≤0.005％、C≤0.01％、S≤0.01％、P≤0.005％、Pb≤0.0005％、Sn≤0.001％、Sb≤0.001％、Bi≤0.0005％、As≤0.001％、N≤0.03％、H≤0.005％、O≤0.30％；粒度为10-70mm，比例要求≥90%。金属铬表面应精整呈现铬金属的本色，断面致密无气孔，应不含有外部混入的杂物。放射性物质预警值为3倍本底值，手持检测辐射强度方式确认时，当辐射检测值不超过300nGy/h时，合格接受，当超过300nGy/h时，卖方供货车辆不得进厂。
投标方：

委托代理人：

