电炉用硅石

技术要求

	项目名称
	SiO2 %
	H2O
	粒度mm

	指标
	≥90.0
	≤2.00
	10~50

	注： 

粒度超过下限部分的质量比例均不超5.0%，超过上限部分质量比例不超过20%。

粒度超过80mm质量比例比例不超过5%。

放射性物质预警值：3倍本底值。


 包装、标志、运输、贮存和质量证明书

1包装标准：散装自卸。
2运输及储存要做到干燥防潮。

3 每批随货提供质量证明书，非供方白身检验的指标值应同时提供委托检测报告的复印件(检验方需获得IS017025或省技术监督局检验资质认可）
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